细旦聚酯POY纤维实验结果及数据

- 时间：2023年4月25日

- 地点：江苏盛泽 国家先进功能纤维创新中心

- 实验设备：常州市灵纤纺织机械有限公司 POY-FDY熔融纺丝试验机 LX-POY/FDY-30
原料：PET，特性粘度0.67dL/g

- 实验目标：研究工艺条件变化对细旦POY结构性能的影响

- 实验计划：

（1）由东华大学准备10Kg左右的PET切片，国家先进功能纤维创新中心代为干燥。

（2）初步参考表1中设计工艺的开始试验，根据设备实际情况调整温度和泵供量至正常挤出；在挤出正常的情况下，调整纺丝速度，纺制POY；分别改变卷绕速度、泵供量和纺丝温度，每个样品卷绕10min。

总表1 熔融纺丝实验数据汇总表

| 规格：POY；喷丝板：0.22/72f；计量泵：2.4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| 实验参数（工艺参数） |  |  |  |  |  |  |
| 螺杆一区（℃） | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 螺杆二区（℃） | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 螺杆三区（℃） | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 螺杆四区（℃） | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 模头（℃） | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 泵供量（g/s·hole） | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.648 |
| 计量泵转速（r/min） | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 螺杆压力（MPa） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 组件压力（MPa） | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 油剂泵速度（r/min） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 导丝盘1速度（m/min） | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
| 导丝盘3速度（m/min） | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 导丝盘4速度（m/min） | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
| 卷绕速度（m/min） | 2730 | 2980 | 3230 | 3480 | 3730 | 3980 |
| 性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| 单丝纤度（dtex） | 1.66 | 1.50 | 1.42 | 1.31 | 1.21 | 1.15 |
| 单丝直径（mm） | 0.0134 | 0.0129 | 0.0086 | 0.0122 | 0.0105 | 0.0107 |
| 取向度 | 0.231 | 0.300 | 0.365 | 0.467 | 0.516 | 0.584 |
| 结晶度（%） | 3.09 | 9.06 | 6.06 | 4.18 | 4.74 | 5.14 |

总表2 熔融纺丝实验数据汇总表

| 规格：POY；喷丝板：0.22/72f；计量泵：2.4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验编号 | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# |
| 实验参数（工艺参数） |  |  |  |  |  |  |
| 螺杆一区（℃） | 285 | 285 | 285 | 285 | 280 | 275 |
| 螺杆二区（℃） | 285 | 285 | 285 | 290 | 285 | 280 |
| 螺杆三区（℃） | 298 | 298 | 298 | 293 | 288 | 283 |
| 螺杆四区（℃） | 298 | 298 | 298 | 293 | 288 | 283 |
| 模头（℃） | 298 | 298 | 298 | 293 | 288 | 283 |
| 泵供量（g/s·hole） | 0.583 | 0.541 | 0.486 | 0.541 | 0.541 | 0.541 |
| 计量泵转速（r/min） | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 螺杆压力（MPa） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 组件压力（MPa） | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
| 油剂泵速度（r/min） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 导丝盘1速度（m/min） | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 导丝盘3速度（m/min） | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 导丝盘4速度（m/min） | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 卷绕速度（m/min） | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
| 性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| 单丝纤度（dtex） | 1.18 | 1.08 | 0.95 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 单丝直径（mm） | 0.0108 | 0.0104 | 0.0086 | 0.0105 | 0.0114 | 0.0104 |
| 取向度 | 0.451 | 0.438 | 0.455 | 0.458 | 0.442 | 0.449 |
| 结晶度（%） | 3.48 | 9.70 | 9.448 | 4.44 | 6.15 | 6.50 |

分表1 改变纺丝速度

试验（1）改变纺丝速度：2750 m/min ~4000 m/min；编号1#~6#

| 规格：POY；喷丝板：0.22/72f；计量泵：2.4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| 螺杆一区（℃） | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 螺杆二区（℃） | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 螺杆三区（℃） | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 螺杆四区（℃） | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 模头（℃） | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 计量泵转速（r/min） | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 螺杆压力（MPa） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 组件压力（MPa） | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 油剂泵速度（r/min） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 导丝盘1速度（m/min） | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
| 导丝盘3速度（m/min） | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 导丝盘4速度（m/min） | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
| 卷绕速度（m/min） | 2730 | 2980 | 3230 | 3480 | 3730 | 3980 |
| 纤度（dtex） | 1.66 | 1.50 | 1.42 | 1.31 | 1.21 | 1.15 |
| 纤维直径（mm） | 0.0134 | 0.0129 | 0.0086 | 0.0122 | 0.0105 | 0.0107 |
| 取向度 | 0.231 | 0.300 | 0.365 | 0.467 | 0.516 | 0.584 |
| 结晶度（%） | 3.09 | 9.06 | 6.06 | 4.18 | 4.74 | 5.14 |

分表2 改变计量泵速度

试验（2）改变计量泵速度：9 r/min ~12 r/min；编号4#、7#~9#

| 规格：POY；喷丝板：0.22/72f；计量泵：2.4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 4# | 7# | 8# | 9# |
| 螺杆一区（℃） | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 螺杆二区（℃） | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 螺杆三区（℃） | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 螺杆四区（℃） | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 模头（℃） | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 计量泵转速（r/min） | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 螺杆压力（MPa） | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 组件压力（MPa） | 6 | 4.5 | 4.1 | 3.8 |
| 油剂泵速度（r/min） | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 导丝盘1速度（m/min） | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 导丝盘3速度（m/min） | 2750 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 导丝盘4速度（m/min） | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 卷绕速度（m/min） | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
| 纤度（dtex） | 1.31 | 1.18 | 1.08 | 0.95 |
| 纤维直径（mm） | 0.0122 | 0.0108 | 0.0104 | 0.0086 |
| 取向度 | 0.467 | 0.451 | 0.438 | 0.455 |
| 结晶度（%） | 4.18 | 3.48 | 9.70 | 9.448 |

分表3 改变纺丝温度

试验（3）改变纺丝温度：283℃~298℃；8#、10#~12#

| 规格：POY；喷丝板：0.22/72f；计量泵：2.4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 8# | 10# | 11# | 12# |
| 螺杆一区（℃） | 285 | 285 | 280 | 275 |
| 螺杆二区（℃） | 285 | 290 | 285 | 280 |
| 螺杆三区（℃） | 298 | 293 | 288 | 283 |
| 螺杆四区（℃） | 298 | 293 | 288 | 283 |
| 模头（℃） | 298 | 293 | 288 | 283 |
| 计量泵转速（r/min） | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 螺杆压力（MPa） | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 组件压力（MPa） | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
| 油剂泵速度（r/min） | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 导丝盘1速度（m/min） | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 导丝盘3速度（m/min） | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 导丝盘4速度（m/min） | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 卷绕速度（m/min） | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
| 纤度（dtex） | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 纤维直径（mm） | 0.0104 | 0.0105 | 0.0114 | 0.0104 |
| 取向度 | 0.438 | 0.458 | 0.442 | 0.449 |
| 结晶度（%） | 9.70 | 4.44 | 6.15 | 6.50 |